Двухкомпонентное быстровысыхающее полиуретановое покрытие с высоким сухим остатком

- Хорошая атмосферостойкость и стабильность цвета

- Грязеотталкивающее легкоочищаемое покрытие.

- Легко наносится толстыми слоями.

- После отверждения демонстрирует прекрасную механическую устойчивость и эластичность

Применение:  	В качестве химически стойкого и устойчивого к механическим воздействиям покрытия на загрунтованную эпоксидным или полиуретановым грунтом сталь, гальванизированную сталь или алюминий.

- Подходит в качестве финишного покрытия для фасадных панелей и иного индустриального применения

Информация о продукте

Блеск						Полуглянцевый (около 40, зависит от цвета)

Цвет						RAL

Плотность					примерно 1,2 кг/л (смешанный продукт, зависит от цвета)

Содержание сухих компонентов в объеме	примерно 50% об. (смешанный продукт, зависит от цвета)

ЛОС						примерно 420 г/л

Рекомендуемая толщина покрытия	60 - 80 мкм  сухой  пленки  на слой

120 - 160 мкм мокрой пленки на слой (неразбавленного)

Теоретический расход				При 60 мкм сухой пленки – 8,3 м2/л

При 80 мкм сухой пленки – 6,3 м2/л

Температура вспышки (ISO1523)	Основа 						29оС

Отвердитель 2V1				30оС

Растворитель для распыления  JFG253		26oC

Растворитель для кисти  JJ22			42oC

Максимальная температура сушки	120оС

Срок хранения	Не менее 12 месяцев при хранении в заводской упаковке в сухом прохладном месте.

Время высыхания

| До 100 мкм сухой пленки | 30оС | 20оС |  | 10оС |  | 5оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От пыли | 30 минут | 1 час |  | 1,5 часа |  | 2 часа |
| Транспортировка | 8 часов | 16 часов |  | 24 часа |  | 30 часов |
| Полное формирование пленки | 2 суток | 4 суток |  | 7 суток |  | 10 суток |
| Перекрашивание, минимальное время | 5 часов | 8 часов |  | 16 часов |  | 24 часа |
| Перекрашивание, максимальное время | Данный период может быть увеличен очисткой и шлифовкой поверхности перед нанесением следующего слоя |  |  |  |  |  |
| Ускоренная сушка после 30 минутного испарения растворителя | 60оС |  | 80оС |  | 100оС |  |
|  | 2 часа |  | 1 час |  | 30 минут |  |
|  | Толщина пленки, вентиляция, температура и относительная влажность оказывают значительное влияние на время высыхания!!! |  |  |  |  |  |

Инструкции по нанесению

Смешивание				По объему	База/Отвердитель 2V1		90/10

По весу		База/Отвердитель 2V1		92/8

Инструкция по смешиванию	База и отвердитель должны смешиваться и применяться при температуре выше 10оС.  Если температура ниже указанной, то необходимо введение дополнительного растворителя, который слегка препятствует оседанию и замедляет отверждение. Компоненты должны смешиваться до однородности механическим смесителем. См. предупреждение на упаковке!

Время инициации	При 20оС – отсутствует

При 10оС – не менее 10 минут

Время жизни после смешивания	20-литровое ведро	около 16 часов при 10оС

около 6 часов при 20оС

около 4 часов при 30оС

Оптимальные условия нанесения	Температура: 15-25оС

Влажность: 40-75%

Технические и декоративные характеристики продукта могут изменяться при нанесении в разных условиях

Информация по использованию

| hgggggggtt | Безвоздушное распыление | Воздушное распыление | Кисть или валик |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип растворителя | JFG253 | JFG253 | JJ 22 |
| Рекомендуемое количество растворителя (зависит от применения и оборудования) | 0-10% по объему | 5-10% по объему | 0-5% по объему |
| Диаметр сопла | 0,28-0,33мм 0,011-0,013 дюйма | 1,5-2,0 мм |  |
| Давление | 130-160 бар | 2-3 бар |  |
| Нормальная толщина сухой пленки | 100 мкм | 70 мкм | 60 мкм |
| Очистка оборудования | Растворители JFG 253 или JJ 22 |  |  |

Подготовка основания

Сталь	Новая стальная поверхность

В качестве грунта применяются Primapox Metallbase ZP 70, Primapox Microzinc, Primapox LG Microzinc, Primapox Metallbase ZP 80

Ремонт и обслуживание.

Поверхность необходимо тщательно вымыть подходящим моющим средством или струйным способом очистки.

Удалить соли и другие водорастворимые загрязнения чистой водопроводной водой под высоким давлением.

Удалить ржавчину водной струей Sa 21/2 или механически до St. 2-3

Нанести рекомендуемую систему покрытий на чистую и сухую поверхность.

Механическая и ручная  очистка от ржавчины менее качественна, чем очистка водной струей и уменьшает срок службы защитного покрытия.

Характеристики продукта

Не следует проводить окрасочные работы при температуре окрашиваемой поверхности  менее чем на  3оС  превышающей точку росы, или  менее 5оС.

Образование конденсата во время или сразу после нанесения может снижать блеск и качество покрытия

Полная очистка поверхности перед окраской является строго необходимой для достижения межслойной